- Характеристика сосуда

- Материал основных частей

| Наименование деталей (днище, патрубки, фланцы, крепеж и др.) | Материал, ГОСТ, ТУ |
| --- | --- |
| Рым строповочный | Сталь листовая Ст3сп 8,0 ГОСТ 14637-89 сертификат № 11497 Сталь листовая Ст3сп 10,0 ГОСТ19903-74 сертификат №4080052413 |
| Площадка | Сталь листовая рифленая Ст3сп 4,0 ГОСТ 8568-77 сертификат № 2490 Уголок 50х50х5 Ст3сп, ГОСТ8509-93 сертификат№4604722 |
| Кронштейн | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 |
| Днище | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 Труба 219х8 Ст3сп, ГОСТ 380-05 сертификат №9102 |
| Лестница | Уголок 50х50х5 Ст3сп, ГОСТ8509-93 сертификат№4604722 Круг 16 Ст3сп ГОСТ 2590-06 сертификат №22319 |
| Опора | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 |
| Карта наружного контура | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 |
| Диафрагма жесткости | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 Уголок 50х50х5 Ст3сп, ГОСТ8509-93 сертификат№4604722 |
| Приямок | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 |
| Горловина Ду 800 | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 Сталь листовая Ст3сп 10,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080052413 Сталь листовая Ст3сп 20,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 52856457 |
| Линия наполнения | Труба 89х4, Ст3сп, ГОСТ 10704-91 Сертификат№17765 |
| Линия выдачи | Труба 25х3,2, Ст3сп, ГОСТ 32625-75 Сертификат№118-5833 Сталь листовая Ст3сп 6,0 ГОСТ 14637-89 сертификат № 11270 |
| Линия деаэрации Ду 50 | Труба 89х4, Ст3сп, ГОСТ 10704-91 Сертификат№17765 Труба 57х3, Ст3сп, ГОСТ 10704-91 Сертификат№10989 |
| Шахта технологическая | Сталь листовая Ст3сп 4,0 ГОСТ 19903-74 сертификат № 4080050107 Сталь листовая Ст3сп АМГ - 3,0 ГОСТ 4784-97 сертификат № 10204 3.1 Уголок 40х40х4 Ст3сп, ГОСТ380-2005 сертификат№244 Сталь листовая Ст3сп 3,0 ГОСТ 16523-97 сертификат № 11661 Уголок 50х50х5 Ст3сп, ГОСТ8509-93 сертификат№4604722 Круг 12 Ст3сп ГОСТ 2590-06 сертификат №18878 Сталь листовая Ст3сп 5,0 ГОСТ 14637-89 сертификат № 11137 Труба 15х3,2 Ст3сп, ГОСТ3262-75 Сертификат№118-24624 |

- Комплектующие изделия (основные)

| Наименование и характеристика | ГОСТ, ТУ Предприятие-изготовитель | Сертификат № |
| --- | --- | --- |
| Фланец 1-25-6 | ГОСТ 12820-80 | РРС 00-048478 |
| Фланец 1-80-6 | ГОСТ 12820-80 | РРС 00-048478 |
| Фланец 1-50-6 | ГОСТ 12820-80 | РРС 00-048478 |
| Отвод 90 33,7х3,2 | ГОСТ 17375-2001 | РРС 00-048478 |
| Отвод 90 57х4 | ГОСТ 17375-2001 | РРС 00-048478 |

- Сведения по испытаниям на предприятии – изготовителе

Емкость подвергалась пневматическому испытанию давлением

0,7 кгс/см2  , выявленные свищи разделаны и заварены.

- Отклонение от чертежа при изготовлении

При изготовлении конструктива, обечайки, диафрагм, горловин, приямка, технологической шахты заданные чертежом размеры, точность геометрической формы и взаимного расположения поверхностей, а также обработка поверхности с указанной в чертеже шероховатостью произведена согласно чертежей.

- Удостоверение о качестве

Сосуд изготовлен в полном соответствии с ГОСТ 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные» и техническими условиями ТУ 3615-001-92668792-2010.

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем паспорте параметрами.

М.П.                 ______________________Технический руководитель

____________________          Начальник производства

_______________________Инженер ОТК

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после изготовления и отгрузки его с предприятия-изготовителя, при условии соблюдения потребителем условий правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия указанных в настоящем паспорте.

По наружной окраске гарантийный срок ограничивается одним годом.

10.  Правила транспортирования, хранения и эксплуатации

10.1 При перевозке резервуар должен надежно закрепляться на транспортных средствах с помощью многооборотных креплении, брусьев-прокладок, клиньев, тросов, цепей. При этом швартовка резервуара должна производиться за грузовые и транспортные скобы.

10.2 При погрузо-разгрузочных работах строповка резервуара должна производиться за грузовые скобы. Категорически запрещаются грузовые операции с заполненным резервуаром, а также сбрасывание резервуара или свободное скатывание по покатам при разгрузке с транспортных средств или установке в котлован. Скатывание резервуара (при снятой крышке горловины с оборудовании) допускается лишь в полевых условиях с обязательным притормаживанием резервуара и соблюдения предосторожности от повреждения горловины и выступающих деталей.

10.3 Перемещение резервуара должно производиться с помощью грузовых кранов. Допускается перемещение резервуара по деревянным подкладкам (покатам). При этом должна соблюдаться предосторожность от повреждения горловины, патрубков и других деталей.

9.4 Резервуар хранится на открытой площадке. Площадка должна быть ровной, располагаться в сухом месте с прочным грунтом и иметь уклон для стока воды. Резервуар должен быть уложен на деревянные подкладки, исключающие соприкосновение его поверхности с грунтом.

В период погрузки-выгрузки и оборудования площадки для хранения допускается временное (до одного месяца) размещение резервуара на грунте без подкладок.

10.5 При транспортировании, хранении и эксплуатации горловина и люки резервуара должны быть плотно закрыты крышками, а патрубки – заглушками. В уплотнительных соединениях должны находиться прокладки.

10.6 При постановке резервуара на хранение, все не оцинкованные и неокрашенные поверхности должны быть законсервированы. Для

консервации не оцинкованной внутренней поверхности резервуара применяется 30% раствор консервационного масла или присадки по ГОСТ, а для консервации крепежных деталей и цепочек – различные смазки.

10.7 При эксплуатации резервуар может устанавливаться на деревянных подкладках в полевых условиях, на насыпных песчаных подушках или непосредственно на грунте открыто или в котловане. Порядок установки определяется соответствующими руководствами и проектами объектов. Подкладки не должны располагаться под сварными швами резервуара. При размещении резервуара на песчаной подушке, соприкасающаяся с грунтом, часть резервуара должна покрываться противокоррозионной изоляцией (праймер, битум).

При установке резервуара в котловане с последующей засыпкой грунтом вся наружная поверхность его должна быть покрыта указанной изоляцией. Установка резервуара на грунт и в земельное укрытие без изоляции допускается только в полевых условиях.

10.8   При эксплуатации резервуар должен быть заземлен.

10.9 При заполнении или опорожнении резервуара необходимо открыть дренажный патрубок. Перед замером уровня нефтепродуктов пробка стравливания давления должна быть вывинчена на высоту, обеспечивающую сообщение полости резервуара с атмосферой через отверстие в пробке.

10.10. Не допускаются удары по поверхности и деталям резервуара или иные воздействия, вызывающие механические повреждения и нарушения окраски (при случайном повреждении окраски должны быть приняты меры к ее восстановлению).

10.11 При транспортировании, хранении и эксплуатации резервуара должны выполняться действующие на объекте правила техники безопасности и противопожарные требования.

# Text boxes

| Характеристика | Наименование рабочего пространства |
| --- | --- |
|  | Корпус | Рубашка | Трубное пространство |
| Рабочее или условное давление, МПа (кгс/см2) | До 0,07 (0,7) |  |  |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | До 0,07 (0,7) |  |  |
| Пробное давление МПа (кгс/см2) | Гидравлическое |  |  |  |
|  | Пневматическое | 0,07 (0,7) |  |  |
| Испытательная среда | воздух |  |  |
| Температура испытательной среды, оC | 20 |  |  |
| Диаметр, мм | 2400 |  |  |
| Длина (высота), мм | 6200х3255 |  |  |
| Наименование рабочей среды | ГСМ |  |  |
| Внутренний объем, м3 | 25 м³ |  |  |
| Масса пустого сосуда, кг | 2525 |  |  |